**SIAP 6 GEL 105** – тяговая герметизированная полностью необслуживаемая аккумуляторная батарея (VRLA), тип GEL, электролит в виде геля связанного высокодисперсным коллоидным кремнеземом. Благодаря чему, во время работы не происходит выделения вредных испарений. Подходят для использования в составе уборочных машин, электроштабелеров, подъемных платформах, ножничных подъемников и других схожих машин.

**Преимущества технологии GEL**

* Полностью не обслуживаемая (не требуется долив воды).
* Не выделяет вредные вещества при заряде и эксплуатации.
* Не требуется наличие специального зарядного помещения.
* Более 700 циклов

**Терминалы**

**Тип А (EAPT)**

**Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Напряжение | | 12 В |
| Начальный ток заряда | | 15 А |
| Емкость | С5 | 105 Ач |
| С20 | 126 Ач |
| Габариты | Длинна | 345 мм |
| Ширина | 175 мм |
| Высота | 285 мм |
| Тип терминалов | | Тип А (EAPT) |
| Вес | | 42 кг |
| Рабочая температура | | -20ОC…+45ОC. |
| Саморазряд | | <3% в мес. |
|  | |  |